1100 LİTRE PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) imal edilecektir.

- Konteynerin et kalınlığı (GÖVDE) 7,0 mm (±0,2 mm) ve boş ağırlığı en az 52 kg.( ±%2) Çöp alma kapasitesi en az 440 kg olacaktır.

- Konteyner yüksekliği 1300cm (±%2), eni 1350cm (± %2), genişliği 1030 cm (± %2), kaldırma kolu yerden yüksekliği 790mm (±%2) olacaktır.

- U.V.ve Kızılötesi ışınlarına dayanıklı olacaktır.

- Konteyner yeşil renkte olup, ışık hassasiyeti maksimum olacak, güneş ışığında solma ve renk değişimi yapmayacaktır.

- Konteyner şok etkilere dayanıklı olacak ve bu şok etkisinde hiçbir deformasyona uğramayacak, ölçü ve diğer özelliklerinde değişiklik olmayacak şekilde imal edilecektir.

- Konteynerin gövdeleri düşmeye karşı dayanaklı olacak, sızma, çatlama ve yarılma göstermeyecektir.

- Konteynerler paslanmaz, koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip alkol, maya, sirke, asit, amonyak vs. aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.

- Konteynerlerin alt tabanında drenaj kapağı olmayıp, tamamen kapalı olacaktır; her türlü atıktan oluşabilecek sıvıyı çevreye sızdırmaz nitelikte olacaktır.

- Konteyner hacmi 1100 Litre olacaktır. Evsel atıkların (çöp) ve küçük atıkların toplanıp bertaraf edilmesi için kullanılacaktır.

- Konteyner TS EN 840 standartlarıyla uyumlu olarak üretilecek olup, konteyner üzerinde CE VE ISO9001 ibaresi sıcak baskı olarak bulunacaktır.

- Konteynerler TSE (TS EN-840-2) Belgeli olmalıdır.

- Konteynerlerin; tekerlek gövdeleri polipropilen ve üzerindeki lastikler her türlü hava şartlarına dayanıklı mamulden yapılacaktır.

- Ürünün taşıma kapasitesi (tekerleği) en az 150 Kg/adet olup 200 mm çapında, 50 mm genişliğinde içi dolu olacaktır.

- Ürünün en az 2 adet frenli, olmak üzere 4 adet 360°dönerli tekerleği bulunacaktır.

- Konteynerlerin üzerinde kullanılan metal aksam galvanizle kaplanmalıdır.

- Yan kaldırma kolları içi dolu en az 15mm kalınlığında galvaniz malzemeden imal edilecektir.

- Yan kaldırma kolların monte edildiği sac 2 mm kalınlığında olmalı ve galvaniz ile kaplanmalıdır. Sacın köşeleri radüs kesim olup, kesici özelliği olmamalıdır.

- Yan kaldırma sacları en az 10 yerden konteynere bağlı olacaktır.

- Konteynerlerin ön yüzünde idarenin belirleyeceği yazı ve logo 40cm x 70cm ölçülerinde olacaktır.

- Nakliye Yükleniciye ait olacak, idarenin belirleyeceği depoya/adrese teslim edilecektir.